VADY PŘI BROUŠENÍ A JEJICH PŘÍČINY

| CHYBA | PŘÍČINA |
| --- | --- |
| Brousicí kotouč se zamazává a pálí | Brousicí kotouč je příliš tvrdý Zrnitost kotouče je příliš jemná Obvodová rychlost je příliš veliká Brousicí kotouč je špatně orovnáván |
| Brousicí kotouč se příliš rychle opotřebovává | Brousicí kotouč je příliš měkký |
| Brousicí kotouč málo ubírá | Brousicí kotouč je příliš tvrdý Zrnitost je příliš jemná |
| Brousící kotouč neudrží profil | Brousicí kotouč je příliš měkký Zrnitost je příliš hrubá Počet otáček je příliš malý |
| Stopy po chvění na broušené ploše | Bruska nepracuje klidně Nevyváženost u velkých kotoučů Ložisko vřetena brusky není v pořádku Brousicí kotouč není správně vyvážen Brousicí kotouč je příliš tvrdý |
| Ryska na broušené ploše | Nečistota v chladicí kapalině |
| Skvrny na ploše | Brousicí kotouč je příliš tvrdý nebo příliš jemný Posuv je příliš velký Rychlost obráběného kusu je příliš malá Chladící kapalina není vhodná |
| Brousicí kotouč tluče | Nesprávné uložení brusky Brousicí kotouč je špatně orovnán |